附件1-6

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品质量

国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、陕西、甘肃等15个省、自治区、直辖市57家企业生产的57批次绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品。

本次抽查依据GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》标准的要求，对绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品的压缩强度、绝热性能（热阻、导热系数）、燃烧性能等3个项目进行了检验。

抽查发现有7批次产品不符合标准的规定，涉及到压缩强度、绝热性能（热阻、导热系数）、燃烧性能项目。具体抽查结果见附表1-6。